Uproszczona specyfikacja techniczna

przy wykonaniu utwardzenia nawierzchni dróg i ulic gminnych

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. ul. Reymonta, dz. 580/2 i dz. 591, długość ok. 407m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1628m2

2. ul. Staroogrodowa, dz. 1606, długość ok. 612m, szerokość 2,00m; pow. ok. 1224m2

3. ul. 1-go Maja, dz. 778/8, długość ok. 800 m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1029,00 m2

zakres prac:

- wyprofilowanie oraz usunięcie zadołowań istniejącej nawierzchni,

- podwójne powierzchowne utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową z grysem kamiennym (warstwa 6 cm frakcji 2/5 i 5/8)

- rozłożenie wykonać mechanicznie rozściełaczem, wyprofilowanie oraz uwałowanie

- regulacja zasuw wodociągowych, studni wodociągowych, studni kanalizacyjnych, hydrantów

- niwelacja poboczy

II. Opis robót

1. Roboty pomiarowe

W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia drogi oraz wykonania pomiarów kontrolnych niwelacji podłoża (koryta) i warstwy podbudowy z kruszywa.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205

3. Utrwalenie nawierzchni

Utrwalenie nawierzchni drogowej podwójne powierzchowne wykonać emulsją asfaltową z grysem kamiennym (warstwa 6 cm po uwałowaniu frakcji 2/5 i 5/8).

Rozłożenie warstw grysu kamiennego wykonać mechanicznie rozściełaczem.

Przed przystąpieniem do robót, receptura mieszanki podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4. Wjazdy indywidualne

Wysokość niwelety nawierzchni dróg i ulic należy dostosować do wysokości istniejących wjazdów na posesje.

5. Infrastruktura techniczna

Wykonanie prac drogowych wymusza roboty przy instalacji podziemnej w postaci regulacji studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się w terenie, co do ilości potrzebnych prac regulacyjnych.

6. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposób wykonawstwa należy uzgodnić z Zamawiającym.

Prace należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej kontroli jakości robót i materiałów oraz przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych i atestów na stosowane materiały.

7. Odprowadzenie wód powierzchniowych

Odprowadzenie wód powierzchniowych z pasa jezdni odbywać się będzie poprzez rozsączenie w poboczach drogi obustronnie lub do istniejących rowów przydrożnych.

8. Prace w pasie drogowym

Przy wykonywaniu prac w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas trwania robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych na obszarze prowadzenia prac.

III. Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonanie prac drogowych, wymusza roboty przy instalacji podziemnej w postaci regulacji wysokościowej urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się w terenie, co do ilości potrzebnych prac regulacyjnych.

- Należy przedstawić cenę ofertową brutto za 1m2 utwardzenia drogi, z uwzględnieniem regulacji zasuw wodociągowych, studzienek wodociągowych, kanalizacyjnych i hydrantów.

- Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie z wykonawcą na podstawie kosztorysu powykonawczego.

- Zamawiający ma możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ilościowego zadania, do wysokości posiadanych środków finansowych.